27.02.2019
unser Zeichen: <Ihre Initialen>
Leistungsverzeichnis
Bauvorhaben: 	Muster LV Rhenofol CV mechanisch befestigt

	

Bauherr/Auftraggeber:	...

	

Planung/Bauleitung:	... 

	

	L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S
	A N G E B O T

	Dachabdichtungsarbeiten

Angebotsabgabe: 

Bieter:

Angebotspreis netto:	€

Mehrwertsteuer:	€
		------------------------------------------------

Angebotspreis brutto:	€
		============================

Vorbemerkung

Dieses Leistungsverzeichnis und unsere Beratungen entheben den ausführenden 
Unternehmer/Planer nicht von der eigenen Verpflichtung zur gewissenhaften 
Untersuchung und Prüfung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines Berufs-
standes.

Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbegehung durchzuführen; die baulichen 
und technischen Gegebenheiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus 
Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer 
Sanierung, insbesondere im Falle eines verklebten Aufbaues, ist die Prüfung der 
Lagesicherheit und Tragfähigkeit des vorhandenen Dachaufbaues unbedingt erforderlich.

Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und 
sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit zu überprüfen.

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausge-
gangen, dass die beschriebenen Leistungen immer die Lieferung der dazugehörigen 
Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nicht anders vorgeschrieben.

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach der Unfallver-
hütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch 
ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht 
selbstständig vergütet werden.

Technische Beratungen sind nur verbindlich, soweit sie im Rahmen unserer Werks- und 
Verlegerichtlinien in der jeweils letzten Fassung erteilt wurden.

Das interne Qualitätssicherungssystem der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG ist 
nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert und wird regelmäßig durch den TÜV SÜD Management 
Service überprüft.

Anerkannt:

Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Ausschreibungen der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG sind Serviceleistungen.

MusterLeistungsverzeichnis
Rhenofol CV mechanisch befestigt

Leitbeschreibung

Dachabdichtung auf einschaligem Flachdach
Dachform:	Flachdach
Neigung:	... Prozent
Traufhöhe:	... m
Tragdecke:	...
Dachnutzung:	...nicht genutztes Dach
Dachbahn:	...Rhenofol CV
Verlegeart:	...mechanisch befestigt

Ob und inwieweit bei Durchdringungen und 
Detailausbildungen konstruktive Maßnahmen 
erforderlich sind, die eine Brandweiterleitung 
behindern - siehe z. B. in DIN 18234 Teile 3 
und 4 bzw. Industriebaurichtlinie, Abschnitt 
5.11.3 - ist mit den zuständigen Behörden für 
den Brandschutz zu klären. In dem nachfolgen-
den Leistungsverzeichnis sind entsprechende 
Detailausbildungen nicht berücksichtigt.

Ausführung wie folgt:
...

Titel 01: Dachabdichtungsarbeiten

01.01)  ______ m²	FDT Dampfsperre PE	                    

Dampfsperrschicht aus FDT Dampfsperre PE,
0,25 mm dick,  Baustoffklasse B2
nach DIN 4102 bzw. Klasse E, mit 100 mm 
Nahtüberdeckung lose verlegen.
Nähte mit FDT Nahtband bzw. FDT Verbindungsband
an Aufkantungen bis Oberkante Wärmedämm-
schicht hochführen sowie mit FDT Verbindungs-
band luft- und dampfdicht anschließen.
Entspr. auch der DIN 18234
und somit der
Industriebaurichtlinie.
Breite: 4,00 m
Dampfsperrwert:  >100 m

01.02)  ______ m²	EPS-Flachdach-Dämmplatte, lose	                    

Wärmedämmschicht aus expandiertem
Polystyrol (EPS) DIN EN 13163, DIN 4108-10,
Fabrikat: .....,
Qualitätstyp: EPS 035 DAA dm,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 035,
Druckspannung bei 10% Stauchung: 100 kPa,
Euroklasse: E,
Dicke: ..... mm,
Format: 1000 x 1000 mm,
in Platten, einlagig im Verband, mit Stufenfalz,
dicht gestoßen, fachgerecht lose verlegen.

01.03)  ______ m²	Brandschutzlage aus FDT Rohglasvlies	                    

Brandschutzlage aus FDT Rohglasvlies
120 g/m² , mit 80 mm Nahtüberdeckung,
liefern und lose verlegen.

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 bzw. Klasse E 
nach DIN EN 135101-1

Abmessungen: 100 m x 2,00 m

01.04)  ______ m²	Rhenofol CV, mechanisch befestigt	                    

Dachabdichtung aus Dachbahnen
Rhenofol CV, 1,5 mm dick, Farbe: hellgrau,
aus PVC-P mit mittig angeordneter Verstärkung
aus Synthesefäden nach DIN EN 13956, nicht
bitumenverträglich, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DE/E1 - PVC-P-NB-V-PG-1,5,
homogene Schicht oberhalb der Verstärkung
durchgehend UV-stabilisiert,

zusätzlich gekennzeichnet durch
folgende Parameter:

- Extrem reißfest und widerstandsfähig
- Hervorragendes Verhalten gegen natürliche
   Alterung
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107-2: <= 0,2 %
- Zugfestigkeit, DIN EN 12311-2:
   >= 1000 N/50 mm
- Zugdehnung, DIN EN 12311-2:
   >= 15 %
- Falzen bei tiefen Temperaturen, DIN EN 495-5:
   <= -30°C
- Widerstand gegenüber Hagelschlag, DIN EN 13583:
   Starre Unterlage >= 20 m/s
   Flexible Unterlage >= 30 m/s
- Widerstand gegen stoßartige Belastung,
   DIN EN 12691:
    starre Unterlage: > 800 mm
    flexible Unterlage: > 2.000 mm
- Widerstand gegen statische Belastung,
   DIN EN 12730:
   starre Unterlage: > 20 kg
   flexible Unterlage: > 20 kg
- UV-Bestrahlung nach DIN EN 1297:
   Klasse 0 (5000 h)
- Nachweis einer Umwelt-Produktdeklaration
   in Form einer EPD nach DIN ISO 14025 und
   DIN EN 15804.
- Listung im DGNB-Navigator (Code: UGUT5N)
- Gute Beständigkeit gegenüber Rotalgen
- Hohe Reparaturfähigkeit über den gesamten
   Lebenszyklus
- Recyclebar (Roofcollect)
- Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001
- Fremdüberwacht durch MPA Braunschweig
- Dachbahnen Herstellung Made in Germany
- Nachweis der hinterlegten Materialgarantie
   beim ZVDH

Nach Herstellervorschrift lose verlegen und im
überlappten Bahnenrand mechanisch mit
Einzelhaltern befestigen;  einschl. linearer
Befestigung der Dachbahnen an allen An- und 
Abschlüssen, Einbauteilen und Durchdringungen.

Lineare Befestigung: .......m (mind. 4 Stk/m)

Anzahl der Befestigungselemente
i.M.: ..... Stk/m².

01.05)  ______ m²	Rhenofol CV, Schweißpaste	                    

Dachabdichtung aus Dachbahnen
Rhenofol CV, 1,5 mm dick, Farbe: hellgrau,
aus PVC-P mit mittig angeordneter Verstärkung
aus Synthesefäden nach DIN EN 13956, nicht
bitumenverträglich, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DE/E1 - PVC-P-NB-V-PG-1,5,
homogene Schicht oberhalb der Verstärkung,
durchgehend UV-stabilisiert.

zusätzlich gekennzeichnet durch folgende
Parameter:

- Extrem reißfest und widerstandsfähig
- Hervorragendes Verhalten gegen natürliche
   Alterung
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107-2: <= 0,2 %
- Zugfestigkeit, DIN EN 12311-2:
   >= 1000 N/50 mm
- Zugdehnung, DIN EN 12311-2:
   >= 15 %
- Falzen bei tiefen Temperaturen, DIN EN 495-5:
   <= -30°C
- Widerstand gegenüber Hagelschlag, DIN EN 13583:
   Starre Unterlage >= 20 m/s
   Flexible Unterlage >= 30 m/s
- Widerstand gegen stoßartige Belastung,
   DIN EN 12691:
    starre Unterlage: > 900 mm
    flexible Unterlage: > 2.000 mm
- Widerstand gegen statische Belastung,
   DIN EN 12730:
   starre Unterlage: > 20 kg
   flexible Unterlage: > 20 kg
- UV-Bestrahlung nach DIN EN 1297:
   Klasse 0 (5000 h)
- Nachweis einer Umwelt-Produktdeklaration
   in Form einer EPD nach DIN ISO 14025 und
   DIN EN 15804.
- Listung im DGNB-Navigator (Code: UGUT5N)
- Gute Beständigkeit gegenüber Rotalgen
- Hohe Reparaturfähigkeit über den gesamten
   Lebenszyklus
- Recyclebar (Roofcollect)
- Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001
- Fremdüberwacht durch MPA Braunschweig
- Dachbahnen Herstellung Made in Germany
- Nachweis der hinterlegten Materialgarantie
   beim ZVDH

Nach Herstellervorschrift lose verlegen und im 
Rhenofol-Schweißpastensystem mechanisch 
befestigen, einschl. Linienbefestigung oder linearer 
Befestigung der Dachbahnen an allen An- und 
Abschlüssen, Einbauteilen und Durchdringungen.

Lineare Befestigung: .......m (mind. 4 Stk/m)

Rhenofol CV-Streifen i.M.: ..... m/m²
Befestiger i.M.: ..... St./m²
Fabrikat Befestiger: .....,
Typ Befestiger: ......

01.06)  ______ m	Linienbefestigung mit FDT Befestigungsprofil             	              Bedarf
Linienbefestigung der Dachbahn an
An- und Abschlüssen mit
FDT Befestigungsprofil.
Profillänge: 4 m
Profilbreite: 30mm
Lochabstand: 125mm
einschl. passender Befestigungselemente
Anzahl: mind. 4 Stk/m
in Untergrund aus: ......
fachgerecht montieren.

01.07)  ______ m	Holzbohlen unter Traufblech	                    

Holzbohlen unter Traufblech aus
Nadelholz, Sortierklasse S 13, Holz-
schutz DIN 68 800, Teil 3, wasserlös-
lich, Querschnitt: ..... x 140 mm, (HxB),
auf Untergrund aus ..... fachgerecht
und winddicht befestigen.

01.08)  ______ m	Traufstreifen aus Rhenofol-Anschlussblech	                    

Traufstreifen (Rinneneinhang) aus
Rhenofol-Anschlussblech,
Zuschnittbreite ...... mm, ......... gekantet, an
der Traufe im Abstand von 150 mm auf dem
Untergrund aus ..... fachgerecht befestigen.
Stoßbereiche 50 mm breit mit FDT Klebe-
band abkleben. Stöße mit einem 0,15 m breiten 
Rhenofol C Streifen abdichten;
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung.

01.09)  ______ Stk	FDT VarioGully, 2-stufig, für Rhenofol	                    
 
FDT VarioGully, DN 125, zweistufig,
Abgang: senkrecht, wärmegedämmt,
mit Laubfang, bestehend aus FDT
VarioGully einstufig und FDT Warmdach-
aufsatz für Dämmstoffdicken von....bis.....,
mit Rhenofol Gullymanschette,
für vorbeschriebenen Aufbau;
einschl. Einbau, Befestigung in der Tragdecke
und Anschluss an die Dachabdichtung.

01.10)  ______ Stk	Rhenofol-Notüberlauf 600 x 100	                    

Rhenofol-Notüberlauf 600 x 100,
Abmessung: 600 mm x 100 mm,
Stutzenlänge: 400 mm,
Flanschabmessung: 760 mm x 230 mm,
Neigung: 2°,
liefern und fachgerecht montieren;
einschl. Reinigen des Notüberlaufes
mit Rhenofol-Verdünner D und Anschluss
an die Dachabdichtungsbahn mit
Rhenofol CV/CG.

01.11)  ______ m	Attikaabschluss mit Rhenofol, verklebt	                    

Abschluss aus Dachbahnen Rhenofol,
...... mm dick, ......... m breit,
bis Außenkante Attika führen und mit
Rhenofol-Kontaktkleber 20 verkleben.
Kehlbereiche 200 mm breit unverklebt;
einschl. ..... Eckausbildungen und Anschluss
an die Dachabdichtung.

01.12)  ______ m	Anschluss mit Wandanschlussprofil	                    

Anschluss mit Wandanschlussprofil
an: ....., aus Dachbahnen Rhenofol CV,
....... mm dick, Farbe: hellgrau, Zuschnitt-
breite ..... m, 150 mm über Oberkante
Dachbelag führen und an der aufgehenden
Fläche mit FDT Alu-Wandanschlussprofil im
Abstand von max. 200 mm befestigen;
einschl. ..... Eckausbildungen und 
Anschluss an die Dachabdichtung sowie
Fugendichtung des Wandanschlusses
mit dauerelastischem Dichtstoff.
Hinweis:
Bei Anschlusshöhen über 200 mm ist der
Rhenofol-Anschlussstreifen vollflächig
mit Rhenofol-Kontaktkleber 20 aufzukleben,
Kehlbereiche bleiben unverklebt.

01.13)  ______ Stk	Holzbohlenkranz für Lichtkuppel	                    

Holzbohlenkranz für Lichtkuppel der
Abmessung ..... x ..... m,
aus Nadelholz, Sortierklasse S 13,
Holzschutz DIN 68800, Teil 3,
wasserlöslich,
Querschnitt: ..... x 140 mm, (HxB),
einbauen und fachgerecht befestigen
auf Untergrund aus ......

01.14)  ______ Stk	Lichtkuppel und Aufsetzkranz aus GFK	                    

Lichtkuppel und Aufsetzkranz aus GFK,
wärmegedämmt,
Fabrikat: .....,
Typ: .....,
Nenngröße: ..... x ..... mm,
Höhe: 0,30 m,
mit Lichtkuppel aus Acrylglas (PMMA),
3-schalig, fachgerecht montieren.

01.15)  ______ Stk	Lichtkuppel und Aufsetzkranz	                    

Lichtkuppel und Aufsetzkranz, wärme-
gedämmt, aus lichtstabilisiertem Poly-
esterlaminat mit einlaminiertem An-
schlußstreifen aus PVC-Anschlussblech.
Fabrikat: .....,
Typ: .....,
lichter Querschnitt (UF-Kranz): ..... x ..... mm,
Höhe: 0,15 m,
mit Lichtkuppel aus Acrylglas (PMMA),
3-schalig, fachgerecht montieren;
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung.

01.16)  ______ Stk	Einfassen mit Rhenofol CV	                    

Einfassen von Lichtkuppeln,
Fabrikat: .....,
Typ: .....,
Nenngröße: ..... x ..... mm,
Höhe: 0,30 m,
mit Dachbahnen Rhenofol CV, ....... mm dick
Farbe: grau, Zuschnittbreite 0,51 m,
auf gereinigten Wandungen mit Rhenofol-
Kontaktkleber 20 verkleben.
Anschlussoberkante mit Rhenofol-Paste ab-
sichern; einschl. Randfixierung,
Eckausbildungen und Anschluss an die
Dachabdichtung.

01.17)  ______ Stk	FDT Blitzschutzdurchgang Rhenofol	                    

FDT Blitzschutzdurchgang,
Farbe:
Durchgangsweiten bis max. 51 mm Durchmesser,
für vorbeschriebenen Aufbau, liefern und
fachgerecht einbauen.
Oberer Abschluss mit beigefügter Schelle;
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung.

01.18)  ______ m	Wartungsweg Rhenofol-Gehwegplatten	                    

Wartungsweg, Breite = 0,80 m, aus
Rhenofol-Gehwegplatten,
Abmessungen: 800 x 600 x 9 mm, Farbe
grau, auf Basis Polyvinylchlorid (PVC-P), zum
Schutz der Abdichtung und für die Kennzeich-
nung von Wartungswegen, liefern und auf der
sauberen und trockenen Dachfläche mit
Rhenofol durch Fixieren mit Rhenofol-Paste
nach Herstellervorschrift verlegen.
Anschließend sind die Außenkanten nochmals
mit Rhenofol-Paste abzuspritzen.
Alternativ hierzu kann die Verschweißung  mit
Heißluft erfolgen.
Hinweis:
Bei der Verlegung ist generell ein
Fugenabstand von mind. 50 mm einzuhalten.

	Zwischensumme €  	           

	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €